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	№ п/п
	Наименование модуля
	Рабочее время
	Время на задание

	1
	Модуль 1. Резервуар, работающий под давлением
	6 
	час

	2
	Модуль 2. Конструкция из аустенитной (нержавеющей) стали
	4 
	час



Модуль 1. Резервуар, работающий под давлением
Описание: Полностью герметичная конструкция из пластин/труб, при обработке которой должны быть задействованы два способа сварки (Ручная дуговая сварка покрытыми электродами 111 SMAW, MMAW, РД, механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях 135 GMAW, MAG, МП) и все сварные позиции.
· Время: до 6 часов;
· Размер: ~ 230 мм * 200 мм  * 10 мм;
· Толщина пластин: 10 мм;
· Толщина стенок труб от 2 – 4  мм;
· Максимальное давление для конкурса - 10 атмосфер (10,1325 Бар).
Масса резервуара, работающего под давлением, после сварки не должна превышать 25 кг.

Модуль 2. Конструкция из аустенитной (нержавеющей) стали 
             Описание: Сборка и сварка частично закрытой, угловой конструкции из трёх пластин аустенитной (нержавеющей) стали, которые должны быть сварены с использованием ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 141 GTAW, TIG, РАД.
· Время: до 4 часов;
· Размер: приблизительно 130 мм. х 130 мм.;
· Пластины из нержавеющей стали с толщиной материала 3 мм.
            Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного металла. При выполнении второго прохода, с присадочным металлом или без него, конструкция оцениваться НЕ будет. Зачистка шва металлической щёткой ЗАПРЕЩЕНА. 


