КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

чемпионата «Worldskills Kazakhmys-2026»

по компетенции:

Сварочное дело

Разработчик(-и):

Главный эксперт:

Тыйышбаев Біржан Саятұлы

Должность: Преподаватель специальных дисциплин

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Резервуар, работающий под давлением | 6 | час |
| 2 | Модуль 2. Конструкция из аустенитной (нержавеющей) стали | 4 | час |

#### Модуль 1. Резервуар, работающий под давлением

Описание: Полностью герметичная конструкция из пластин/труб, при обработке которой должны быть задействованы два способа сварки (Ручная дуговая сварка покрытыми электродами 111 SMAW, MMAW, РД, механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях 135 GMAW, MAG, МП) и все сварные позиции.

- Время: до 6 часов;

- Размер: ~ 230 мм * 200 мм  * 10 мм;

- Толщина пластин: 10 мм;

- Толщина стенок труб от 2 – 4  мм;

- Максимальное давление для конкурса - 10 атмосфер (10,1325 Бар).

Масса резервуара, работающего под давлением, после сварки не должна превышать 25 кг.

#### Модуль 2. Конструкция из аустенитной (нержавеющей) стали

#### Описание: Сборка и сварка частично закрытой, угловой конструкции из трёх пластин аустенитной (нержавеющей) стали, которые должны быть сварены с использованием ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом 141 GTAW, TIG, РАД.

- Время: до 4 часов;

- Размер: приблизительно 130 мм. х 130 мм.;

- Пластины из нержавеющей стали с толщиной материала 3 мм.

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного металла. При выполнении второго прохода, с присадочным металлом или без него, конструкция оцениваться НЕ будет. Зачистка шва металлической щёткой ЗАПРЕЩЕНА.